#### LEGNOPOL 2000

### 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ

Увеличенное рабочее время, 120 минут на укладку

#### ОПИСАНИЕ:

двухкомпонентный полиуретановый клей для настила в соответствии с DIN 14 293 традиционных и покрытых в заводских условиях деревянных настилов (штучного паркета, массивной доски, инжиниринговой доски 2-х и 3-х слойных конструкций), мозаичного паркета на все виды абсорбирующих оснований, а также на существующие неабсорбирующие основания (керамическая плитка, мрамор, метал, фанера, ДСП). Применим для тёплых полов с водным подогревом. Для внутренних работ. Применяется для деревянных покрытий при эксплуатации кресел на колёсах (DIN EN 12 529)

| - Высокая устойчивость на отрыв - Отличное формирование гребня • | - Пластичный - Твёрдо-эластичный клеевой шов |
| --- | --- |

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| Химическая основа: Описание: Соотношение A : B: Плотность: Сухой остаток: Вискозность по Брукфилду: Жизнеспособность смеси: Нанесение: Расход: Прочность при сдвиге: Температура нанесения: Рабочее время: Лёгкие нагрузки: Полное высыхание: Очищение инструмента: Срок годности: Температура хранения: Температура при транспортировки: Температура эксплуатации клеевого шва: Безопасность: Вид упаковки: Размер упаковки: Код эмиссии: | полиуретановые смолы комп. A: тиксотропная паста; комп.B: тиксотропная жидкость 8,75:1,25 1,5 гр./cm3 99,5% 800.000-1.000.000 мПА.с (часть А) около 120 минут зубчатый шпатель TKB B3 – ТКВ B11 800-1300 гр./м2. >3Н/mm (DIN EN 14293, раздел B) Между +10°C и 30 °C около 60 минут. через 12 часов через 24 - 48 часов сразу после использования средством SOLVENTE CH 500 12 месяца в ненарушенной упаковке. от +5°C до +25°C от +0°C до +50°C до +50°C см. лист безопасности комп.. A: пластиковое ведро; комп. B: пластиковая бутылка комп. A 8,75 кг – комп. B 1,25 кг EC1R PLUS |
| --- | --- |

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, ровным, сухим, без трещин, чистым, без каких либо остатков материала на основе, которые могут ухудшить сцепление в соответствие с DIN 18365, 18356, 18352 and ÖNorm B2218, B2236. Перед началом работ основание должно быть оценено. Проверьте стяжку и удалите свободные или рыхлые фрагменты основания, остатки клея, выравнивающих составов и т.д. Цементные и кальце-сульфатные основания должны быть отшлифованы (зерно 16) и полностью обеспылены с помощью пылесоса. Рыхлые цементные и кальце-сульфатные стяжки должны быть обработаны грунтами Primer PU/Primer PU antidust/Primer PU 150 Speed или Epoprimer. При очень неровных основаниях обработайте стяжку грунтом Primer AC Plus перед нанесением самовыравнивающей смеси (минимум 3 мм). На основание из керамической плитки используйте ускоритель Promox.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Перед использованием, оба компонента клея должны принять температуру помещения. Добавьте компонент В (отвердитель) в ёмкость с компонентом А (база) тщательно размещайте строительным электрическим миксером или мощной дрелью со специальной насадкой до получения однородной, гомогенный массы. Не забывайте размешивать у стенок ёмкости, а также на дне. Смешивайте только полные кол-ва обоих компонентов. Любое изменения в пропорции (8,75:1,25) ставит под угрозу высыхания материала. Плохо смешанный клей не высохнет и остается мягким. Нанесите клей, на такое кол-во метров, которое вы сможете покрыть в течение 120 минут. Полностью прижмите деревянное покрытие, чтобы гарантировать полный контакт клея с паркетом. Использование деревянного настила, не высушенного, согласно стандарта: 9±2%, в случае повышения относительной влажности в помещение, может привести к вздутию напольного покрытия. Оставьте промежуток 10 – 15 мм между деревянным настилом и стеной. После использования сразу удалите остатки клея с помощью Solvente CH 500. Высохший клей удаляется только механическим путём.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Следующие стандарты применимы и рекомендованы:

#### DIN 18356 «Работы с напольными покрытиями»

#### Уведомление, выпущенное «Ассоциацией Производителей Клеёв» – «Установка  деревянных настилов»

#### Издание TKB «Оценка и подготовка оснований для покрытия пола и  установки деревянных настилов»

#### Издание BEB «Оценка и подготовка оснований»

#### Условия для укладки – температура 23 ° и относительная влажность 50 %. Не применяйте Legnopol 2000   при температуре основания ниже +15°C и относительной влажности выше 75 %. Низкие температуры удлиняют, а высокие температуры укорачивают  жизнеспособность клея, рабочее время, а также время отверждения (высыхания). Открытую канистру  необходимо использоваться как можно быстрее. Основания, чувствительные к влажности, должны быть обработаны в соответствии с инструкциями производителя. Защищайте от мороза при транспортировке и хранении в зимний период.

#### ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Перед применением внимательно прочтите Информационный Лист Безопасности.

УТИЛИЗАЦИЯ: Утилизация должна осуществляться в соответствии с государственным, федеральным, и местным законодательством. Не допускайте попадания продукта в канализацию, водосток или почву. Рекомендуется работать в защитных перчатках, очках. В рабочих зонах  должна обеспечиваться хорошая вентиляция.

#### ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: Данный Лист Технической Информации является только общим руководством  и может не содержать соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной продукции. Поскольку использование, рабочая территория,  нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным представителем.

#### Данный Технический Лист заменяет все предыдущие, изданные до 07.2014.