|  | Описание продукта Водный гель на ПУ-акрилатной основе для нанесения между слоями лака. Гель не предназначен для нанесения непосредственно на паркет. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Область применения WS TopGel заполняет мелкие щели < 0,3 мм и грубые древесные поры. Тем самым предотвращается проседание лака, поверхность выглядит оптически заполненной. WS TopGel не является заменой шпатлевки. |  |
|  | Свойства - хорошо подготавливает покрытие к нанесению последнего слоя лака - создает оптически заполненную поверхность - низкий расход |  |
| Технические характеристики |  |  |
| Артикул; 11455. Ёмкость; 4 кг, 1 кг. Упаковка; Коробка: 4 х 4 кг Паллета: 84 x 4 кг Коробка: 12 x 1 кг Паллета: 480 x 1 кг. Сухой остаток; 38 ± 1%. Хранение и транспортировка; Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.. GISCODE; W3+. | Расход материала; При нанесении шпателем ок. 20 г/м² (50 м²/кг). Инструмент для нанесения; Шпатель LOBATOOL Flächenspachtel (из нержавеющей стали). Время высыхания. Нанесение последующего слоя лака; минимум через30 минут. При замедленном высыхании следует подождать до полного (оптически заметного) высыхания геля.. Разбавители; Гель выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!. |

Рекомендации по использованию:

- Тщательно размешать гель - Перед нанесением последнего слоя лака и после основательной промежуточной шлифовки нанести 1 слой геля шпателем из нержавеющей стали - Соблюдать общие указания по охране труда - Соблюдать требования к климатическим условиям * - Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений * *) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBADUR® на водной основе

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины:

- Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку и водный лак LOBADUR® - Высыхание, промежуточная шлифовка - Нанести шпателем один слой WS TopGel - После высыхания нанести валиком водный лак LOBADUR®

Пригодные для нанесения лаки:

Гель можно использовать в комбинации со всеми матовыми, полуматовыми и экстра-матовыми водными лаками LOBADUR®. Не использовать с глянцевыми лаками.

| Соблюдать требования технической информации и общие указания по уходу и работе с продуктами LOBADUR® на водной основе. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |