Загрузить исходное приложение

Teхническая информация

STAUF VDP-130

Дисперсионная грунтовка, не содержащая растворители

Особенности:

- легко наносится

- создает равномерную впитывающую поверхность

- универсальное применение

| Область применения - грунтовка поверхности перед нанесением паркетного клея STAUF (см.раздел «Пригодные грунтовки» в листах технической информации по клею) - грунтовка поверхности перед нанесением шпаклевочных масс STAUF | Свойства продукта - пригодна для полов с подогревом - хорошая проникающая способность - улучшает адгезию шпаклевочных масс - низкий расход - быстро высыхает |
| --- | --- |
| Пригодные основания - фанера и ДСП - цементные основания - деревянные основания - просыпанный песком наливной асфальт - бетон В25 (шероховатая поверхность) - кальциево-сульфатные основания - листы из гипсоволокна без покрытия | Цвет - зеленая Расход на 1 м² - 125 г при нанесении валиком Время высыхания - ок. 2-4 часов для не впитывающих оснований - ок. 45 минут при 20°С |
|  | ВНИМАНИЕ! - пленка, образуемая грунтовкой, должна быть прозрачной - время высыхания для кальциево- сульфатных оснований – 4 часа |
|  | Климатические условия в помещении - температура: мин. 15°С - относительная влажность воздуха: максимум -75%, оптимально – 65% |
|  | Условия транспортировки и хранения - не замораживать |
|  | Срок хранения - не менее 12 месяцев |
|  | Упаковка - 10 кг пластиковая канистра |
|  | Код эмиссии: EC1 |

Проверка основания

До начала проведения работ необходимо проверить соответствие основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям. Основание должно быть устойчивым к давлению и отрыву, без трещин и щелей, поверхность должна быть достаточно прочной, сухой, ровной, чистой, без известковых натеков и разделяющих веществ. Необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Необходимо проверить влажность и впитывающую способность цементных и кальциево-сульфатных оснований, а также температуру и влажность воздуха в помещении и температуру основания.

Подготовка основания

Цель подготовки основания – убедиться в том, что оно полностью готово к укладке: чистое, прочное, шероховатое, при необходимости впитывающее, ровное, сухое, без трещин и щелей. Механическую обработку поверхности (щеткой, пылесосом, шлифовальной машиной, фрезой, дробеструйной очисткой) следует производить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и щели, за исключением компенсационных или конструктивно необходимых швов, необходимо заполнить литьевой смолой и динамично скрепить скобами. Неровности и углубления можно заполнить подходящей шпаклевочной массой.

Нанесение

Нанести один слой грунтовки на основание валиком из овечьей шерсти, избегать образования лужиц.

Грунтовка впитывается в пористые, впитывающие основания и образует на не впитывающих основаниях плотную пленку.

Чтобы ускорить высыхание грунтовки, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Ответственность производителя

Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными в каждом конкретном случае, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В проблемных случаях производитель рекомендует произвести пробную укладку паркета. С выходом этого издания все предыдущие издания (листки технической информации, рекомендации по укладке и т.п.) утрачивают силу.