|  | Описание продукта Содержащая растворители грунтовка для паркета и напольных покрытий из древесины. Последующая лакировка – только лаками LOBADUR® на водной основе. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Альтернативные продукты HS GlobaSeal – GIS-код Ö40, WS EasyPrime – GIS-код W3 |  |
|  | Область применения Грунтовка с большим содержанием растворителей для нанесения валиком на паркет и напольные покрытия из европейских и распространенных экзотических пород древесины с последующим применением лаков LOBADUR на водной основе. Соблюдать рекомендации фирмы LOBА о пригодности грунтовок для различных пород древесины. В проблемных случаях обращаться за консультацией в технический отдел LOBA. Подчеркивает натуральный цвет древесины (эффект «поджига»). Минимизирует поднятие древесных волокон. Снижает тенденцию водных лаков к склеиванию кромок у паркетных элементов, у правильно уложенного и приклеенного к основанию паркета и напольных покрытий из древесины препятствует образованию «блоковых щелей». |  |
|  | Свойства - универсальное применение - оптимальное сочетание цены и качества - блокирует выделяющиеся из древесины вещества - наносится без наплывов |  |
| Технические характеристики |  |  |
| Артикул; 11033. Ёмкость; 5 л. Упаковка; Kоробка: 4 x 5 л Паллета: 128 x 5 л. Сухой остаток; 11 ± 1%. Вязкость (DIN 4); 14 ± 1s. Хранение и транспортировка; Срок хранения – не менее 12 месяцев в сухом и прохладном месте в плотно закрытой заводской упаковке. Грунтовка не подвержена воздействию низких температур. Легко воспламеняется. Транспортировка - ADR класс 3 F1, упаковочная группа II.. GISCODE; G1. | Расход материала; При нанесении валиком 100 - 120 мл/м² (8 - 10 м²/л). Инструмент для нанесения; Валик LOBATOOL Universal 100. Время высыхания. Последующее нанесение лака; валиком минимум через 60-90 минут. При замедленном высыхании необходимо дождаться полного высыхания грунтовки.. Промежуточная шлифовка; После нанесения PrimaSeal промежуточная шлифовка не производится.. Разбавители; Не использовать. Грунтовка полностью готова к применению.. Очистка инструмента; Очиститель PU Verdünner или бытовой очиститель кистей.. |

| Рекомендации по использованию: |  |
| --- | --- |
| - Тщательно потрясти канистру с грунтовкой - Нанести грунтовку с помощью валика «насыщенным» слоем - Не выливать грунтовку на пол, использовать ведро с вкладным пакетом LOBATOOL - Соблюдать общие указания по охране труда - Соблюдать требования к климатическим условиям * - Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений * *) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBADUR®, содержащими растворители |  |
| Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: |  |
| - Подготовить покрытие и нанести валиком PrimaSeal одним «насыщенным» слоем - Высыхание в течение 60 – 90 минут - Нанести валиком лак LOBADUR® на водной основе |  |
| Пригодные для нанесения лаки: |  |
| Средний уровень нагрузки | WS Life |
| Высокий уровень нагрузки | WS EasyFinish WS Global WS Viva |
| Очень высокий уровень нагрузки | 2K SupraA.T. WS 2K Duo |
| Соблюдать требования технической информации и общие указания по работе с продуктами LOBADUR®, содержащими растворители. |  |